# XII. КОМПЕНСАТОРЫ

# (ГИБКИЕ ВСТАВКИ)

# КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА)

# РЕЗЬБОВОЙ ТИП 2831

Компенсаторы предназначены для предотвращения передачи механических вибраций по трубопроводным системам. Также они могут использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопровода в пределах деформаций.

# Характеристика

| ● | диаметр | 3/4" – 2" |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0 МПа |
| ● | температура | -10 – +1050С |
| ● | среда | вода |

Материалы

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Гибкий элемент | полихлорпреновая резина |
| Резьба | чугун |

# Размеры

| DN | R | L | Допустимая деформация* под нагрузкой в процессе эксплуатации | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сжатие | растяжение | линейное смещение осей | угловое смещение осей |  |
| мм | " | мм | мм | мм | мм | град. | кг |
| 20 | 3/4" | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 | 0,60 |
| 25 | 1" | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 | 1,00 |
| 32 | 1 1/4" | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 | 1,28 |
| 40 | 1 1/2" | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 | 1,90 |
| 50 | 2" | 200 | 22 | 6 | 22 | 20 | 2,50 |
| * - на трубопроводе после его опорожнения деформация компенсаторов должна быть восстановлена |

# КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА)

# ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 2831

Компенсаторы предназначены для предотвращения передачи механических вибраций по трубопроводным системам. Также они могут использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопровода в пределах деформаций.

# Характеристика

| ● | диаметр | 32 – 500 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0/1,6МПа |
| ● | температура | -10 – +1150С |
| ● | среда | вода |

Материалы

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Гибкий элемент | полихлорпреновая резина |
| Фланец | сталь |

# Размеры

| DN | L | D | D1 | D0 | P | dотвхn | Допустимая деформация* под нагрузкой в процессе эксплуатации | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | сжатие | растяже-ние | линейное смещение осей | угловое смещение осей |  |
| мм | мм | мм | мм | мм | град. | кг |
| 32 | 95 | 135 | 100 | 69 | 40 | 19х4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,00 |
| 40 | 95 | 145 | 110 | 69 | 40 | 19х4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,80 |
| 50 | 105 | 160 | 125 | 86 | 52 | 19х4 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5,40 |
| 65 | 115 | 180 | 145 | 106 | 68 | 19х4 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5,60 |
| 80 | 130 | 195 | 160 | 116 | 76 | 19х8 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,50 |
| 100 | 135 | 215 | 180 | 150 | 103 | 19х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 8,50 |
| 125 | 170 | 245 | 210 | 180 | 128 | 23х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11,25 |
| 150 | 180 | 280 | 240 | 209 | 152 | 23х8 | 18 | 10 | 12 | 15 | 14,70 |
| 200 | 205 | 335 | 295 | 260 | 194 | 23х8 | 25 | 14 | 22 | 15 | 20,50 |
| 250 | 240 | 390 | 350 | 320 | 250 | 23х12 | 25 | 14 | 22 | 15 | 25,00 |
| 300 | 260 | 440 | 400 | 367 | 300 | 23х12 | 25 | 14 | 22 | 15 | 31,80 |
| 350 | 255 | 500 | 460 | 408 | 320 | 23х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 50,00 |
| 400 | 255 | 565 | 515 | 472 | 372 | 28х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 60,00 |
| 450 | 255 | 615 | 565 | 522 | 415 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 70,00 |
| 500 | 255 | 670 | 620 | 570 | 454 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 88,65 |
| Размеры фланцев соответствуют Pn 1,0 МПа |
| * - на трубопроводе после его опорожнения деформация компенсаторов должна быть восстановлена |

# КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА)

# ФЛАНЦЕВЫЙ

Компенсаторы предназначены для предотвращения передачи механических вибраций по трубопроводным системам. Также они могут использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопровода в пределах деформаций.

# Характеристика

| ● | диаметр | 600 – 1200 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0 Па |
| ● | температура | до 1100С, до 2000С в зависимости от материалов |
| ● | среда | вода |

Материалы

| Наименование | Материалы |
| --- | --- |
| Гибкий элемент | EPDM, NBR и др. по согласованию с Поставщиком |
| Фланец | сталь, нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь – под заказ |

# Размеры компенсатора

| DN | BL | (A | (D | PC | dотвхn | S | LK | Допустимая деформация* под нагрузкой в процессе эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сжатие | растяже-ние | линейное смещение осей | угловое смещение осей |
| мм | мм | мм | мм | мм | град. |
| 600 | 200 | 680 | 780 | 725 | 30x20 | 30 | 675 | 30 | 50 | 30 | 6 |
| 700 | 250 | 800 | 895 | 840 | 30x24 | 35 | 780 | 30 | 50 | 30 | 6 |
| 800 | 250 | 880 | 1015 | 950 | 33x24 | 40 | 887 | 30 | 50 | 30 | 5 |
| 1000 | 300 | 1080 | 1230 | 1160 | 36x28 | 40 | 1078 | 25 | 20 | 30 | 5 |
| 1200 | 350 | 1380 | 1511 | 1380 | 39x32 | 40 | 1278 | 35 | 25 | 30 | 5 |

* - на трубопроводе после его опорожнения деформация компенсаторов должна быть восстановлена